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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

抽样方法按产品标准规定执行，抽样基数满足样品数量即可，抽样量为不少于两个个独立包装，每个独立包装不小于0.2kg（L），两份为检验样品，一份为备用样品。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2检验依据   
表1 胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离甲醛
	GB18583-2008 附录A

	2
	苯
	GB18583-2008 附录B

	3
	甲苯+二甲苯
	GB18583-2008 附录C

	4
	总挥发性有机物
	GB18583-2008 附录F


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质
量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标
准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产
品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。    
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